PCB制作联络单

ATTN：                                      2018年 09月 04日

| Model: DTU-720-V10 |  |
| --- | --- |
| Description： 1‧2 Layers Structure 2‧Vias form Layer 1 to 2 3‧Base Material ： FR-4、玻璃布＋环氧树脂，南亚，Isola，生益 4‧ Prepreg：南亚，Isola，生益 5‧Total Thickness : 1.6+/-10% 6‧Outer Plating : IMERSION Gold(化学镍金) Thickness of Gold:（0.05 - 0.15um） Thickness f Ni: 3.0 ~ 6.0 um | 7‧Min. Track width : 0.20mm 8‧Min. Spacing : 0.15mm 9‧Min. Mech. Hole : 0.4mm 10‧Text Silkscreen : Top Side&bottom Side 11‧UL Mark : On Text Silkscreen 12‧All vias capping 13‧Min.Hole-wall copper thickness: Min 0.5mil(aveg. 0.7) 14‧Outer layer copper thickness Min. 25um 15‧Min. Solder-mask thickness: 0.4mil |
| 其他： 0、PCB厚度：1.6 mm 1、Single size : 43 x 70 mm 2、Panel size : mm 3、阻焊油墨颜色：绿色 文字油墨颜色：白色 注： 丝印上焊盘采用掏空处理 4、塞孔说明： （1）双面开窗孔,若孔在屏蔽框上或在paste层有开窗的孔,需作工程确认,若无past层开窗请直接按原gerber制作； （2）单面开窗作单面塞孔(BGA区域除外)； （3）双面不开窗作全塞孔处理。 （4）BGA区域必须做双面塞孔处理,孔与PAD 间距不满足塞孔工艺，请移孔后做塞孔处 理并回传资料确认。 5、绿油桥制作 （1）间距小于等于5.5mil时，允许删除绿油 桥，按照开满窗制作。 （2）间距大于5.5mil但是小于6.5mil时，SMD 公差按照+0/-3mil控制，保证绿油桥。 （3）间距大于等于6.5mil时，必须做绿油桥。 6、丝印 （1）若原稿设计字符线宽不足5mil可加粗 | 至5mil以上，保证丝印，可调字符大小， 保证成品字符清晰。 （2）字符位于阻焊开窗上或距离阻焊开窗间 距不足6mil，允许移字符，无空间移的接 受刮字符。 （3）BGA区域必须丝印清晰（包括外框和方 向标志）。 （4）bottom面的字（含蚀刻字，阻焊字及丝 印字）有时候会是正字,或top面的字（含 蚀刻字，阻焊字及丝印字）有时候会是反 字，镜像字符，保证成品上是正字。 （5）若设计的字符在板外直接删除。 7、公差 （1）丝印对位公差+/-0.15mm（+/-6mils）; （2）边到边、孔到边、图形到板边的公 差+/-0.127mm（+/-5mils）； （3）所有图形到图形、机械孔到孔公差按 +/-0.075mm（+/-3mil）控制； （4）孔径公差： 导通孔电镀孔径：+0/ - 6mils 零件孔电镀孔径 : +/-3mils ; 非电镀孔径 : +/-2mils; slot槽宽度公差+/-3mils, 长度公差+/-5mils; - V-CUT 若拼板方式采用的是V-CUT时，如下需要注意： （1）对于成品板厚大于0.8mm的，V-CUT余厚按成品板厚的1/3控制，公差+/-0.1mm。V-CUT角度按30+/-5度制作。 （2）对于成品板厚小于或等于0.8mm的，V-CUT余厚按0.25mm控制，公差+/-0.1mm。V-CUT角度按30+/-5度制作。 9、其它未涉及问题，另具体确认。 请在PCB上标注生产日期。并在工程回复过后把贵司联板cam草图发给我们 |

阻抗控制：

下图A 红标处做50欧阻抗匹配（射频阻抗）

下图B 红色差分走线做90欧阻抗匹配（USB阻抗）

Mark点在工艺边上，拼版的时候生成。

联系电话:13283863803

- 联系人：张涛